|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **办公家具清单** | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品材质 | 单位 |
| 1 | 办公桌 | 1400\*600\*750H/1200\*600\*750H | 基材采用EO级刨花板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h吸水膨胀率≤8.0％，密度达到800kg/m³或更优, 静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量≤0.5㎎/ L,屏风采用毛毡材质，桌面开矩形翻盖线盒，钢制走线槽，预留8\*6插座面板孔位★颜色在供货前可供免费选择 | 件 |
| 2 | 椅子 | 常规 | 1：头枕可升降和调节  2：头枕和背采用优质网布  3：腰靠可升降调节  4：定型海绵座，带坐壳，配三防座布 5：3D尼龙扶手架，可上下左右前后调节，配PU软扶手面 6：4级锁定自负重力底盘 7：100mm或更优行程黑色四级气杆  8：60mm或更优电镀PU静音轮， ★颜色在供货前可供免费选择 | 把 |
| 3 | 更衣柜 | 900\*500\*1850H | 主体采用0.8mm厚或更优一级冷轧钢板，采用热固性环 氧树脂粉末或同等级别的粉末，环保无污染,上部为玻璃开门，2块层板，下部一层层板，层板可活动。★颜色在供货前可供免费选择 | 件 |
| 4 | 文件柜 | 900\*400\*2000H | 基材采用EO级刨花板，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h吸水膨胀率≤8.0％，密度达到800kg/m³或更优, 静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量≤0.5㎎/ L，★颜色在供货前可供免费选择 | 件 |